Hout op de juiste manier behandelen (voorkom houtrot, splinters en andere “hobbyisten” fouten)
Verleng de levensduur van je projecten door het hout te behandelen. Onbehandeld hout heeft een grote kans op houtrot. Behandel je het hout niet dan zal het automatisch vergrijzen. Hout dat buiten in de felle zon staat zal het snelste vergrijzen. Het gaat echter niet regelmatig. Enkele behandelingen die je het hout kunt geven zijn:
1. Hout schuren
2. Ontvetten van hout
3. Vergrijzen
4. Old look
5. Beitsen
6. Schilderen
7. Boenwas
Hout schuren
Voor je kunt gaan schilderen of beitsen moet je het hout eerst schuren. Hierdoor is de hechting beter. 
	Soort schuurpapier
	Toepassing

	P40, P60 of P80
	Oude verf verwijderen

	P100 of P120
	Nieuw hout

	P120 of P150
	Bestaande verflaag

	P180, P200 of P220
	Lichtjes opschuren verflaag

	P240 of P320
	Nieuwe verflaag licht opschuren


Tabel 1 Schuurpapier soorten en toepassing
Ontvetten van hout
Ieder houtsoort moet ontvet worden voor je het kunt beitsen of schilderen. In de tabel 1 zie je hoe de houtsoorten ontvet moeten worden.

	Houtsoort
	Ontvetten

	Vuren
	St Marc

	Douglas
	St Marc

	Grenen
	St Marc

	Steigerhout
	St Marc

	Azaliahout
	Water met Ammonia

	Merbau
	Thinner

	Mahonie
	Thinner

	Teak hout
	Thinner

	Afzelia
	Water met Ammonia

	Eiken
	St Marc


Tabel 2 Houtsoorten ontvetten
Vergrijzen
Vergrijzen is erg populair. Om je hout snel een mooie vergrijsde kleur te geven wordt er gekozen voor verdunde verf. Deze laat je in de gewenste kleur mengen. 
Schuur het hout vooraf glad. Neem het stof af en breng daarna de verf aan met een kwast.
Old look
Behandelen met Grey wash en daarna door schuren naar oude/versleten look en daarna 3x behandeld met blanke lak. 

Grey wash kun je het beste bij je lokale schilder in de buurt halen.
Beitsen
Beits kan binnen en buiten worden gebruikt.
Beits heeft als voordeel dat het goed in het hout trekt en daardoor een goede bescherming bied tegen houtrot. Door de vochtregulerende werking van beits kan het vocht uit het hout naar buiten. Afbladderen door vocht komt bij beits niet voor. De houtnerf blijft bij beits goed zichtbaar.
Buitenbeits wordt vaak toegepast bij tuinhuisjes, schuttingen, kozijnen en deuren.  Je kunt het op alle houtsoorten gebruiken.
Binnen beits kan ook op alle houtsoorten gebruikt worden. 
Ontvet het hout voor je gaat beitsen. In Tabel 2 Houtsoorten ontvetten zie je welk middel je het beste kunt gebruiken.
Om een betere hechting te krijgen schuur je het hout daarna met heel fijn schuurpapier. In tabel 1 zie je welk soort schuurpapier je het beste kunt kiezen.
Om harde houtsoorten te ontvetten heb je wat agressievere middelen nodig. 
In tabel 1 zie je een overzichtje van wat verschillende houtsoorten en hoe je die moet ontvetten.
	[image: ] Foto voor het beitsen

	[image: ]Foto na het beitsen







Schilderen
Alles wat je ziet aan hout of staal kun je schilderen of het oud of nieuw is. 
Nieuw hout schilderen
Bij het schilderen van nieuw hout moet je er op letten dat je een grondlaag aanbrengt voor je de laklaag kunt aanbrengen. Nieuw hout schuur je eerst glad. Neem hiervoor eerst schuurpapier met een grove korrel. Daarna schuurpapier met een fijnere korrel. Ontvet het hout voor je begint met schilderen.
Breng daarna de grondlaag aan. Laat deze grondverf goed drogen. Droogtijd aanhouden die op het verfblik staat. Lichtjes opschuren met heel fijn schuurpapier.
Daarna de volgende grondlaag aanbrengen. Laten drogen en licht opschuren en ontvetten. 
Uiteindelijk breng je de laklaag aan.
Oud hout schilderen
Over oude verflagen schilderen is mogelijk maar dan moet de verflaag er nog goed uitzien. Zitten er barsten in verwijder dan de verflaag. Dit doe je met een verfbrander. Maak het hout compleet kaal. 
Met behulp van de verfbrander wordt de verf zo warm gemaakt dat er blazen op komen te staan. Daarna neem je een verfkrabber en haal je de verf heel eenvoudig van het hout.
Volg daarna de stappen zoals bij nieuw hout.
Kun je de verf laag wel over schilderen dan moet je voor je begint met schilderen alles ligt opschuren. Daarna altijd goed ontvetten. 
Boenwas
Om een houtenvloer te beschermen tegen intrekkend vocht wordt ook wel boenwas gebruikt. Boenwas wordt bij oude meubels gebruikt om krasjes te verwijderen en de meubels weer glans te geven.
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